AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA ŞARTNAMESİ (STANDAR SİSTEM)

İşin tarifi:  (asfalt veya beton üzerine) spor sahalarında akriliksistem zemin kaplaması yapılması işidir. Spor sahalarındaki mevcut zeminleri aşındırma ve silim makineleri

yardımıyla aşındırılıp parlaklığı, eski boya, yağ, harç, kir kaplama kalıntıları vb. yok edilerek, bağlayıcılığı

arttırılacaktır. Beton veya asfalt saha zeminlerinde basınçlı su püskürten makineler ile kılcal yıkama yapılacak,

yıkanan yüzey basınçlı  hava üfleyen brülörler yardımı ile kurutulacak, su, toz, toprak vb. kirlerden

arındırılmış temiz bir yüzey elde edilecektir. Islatılarak göllenme oluşan bölgeler tespit edilecektir. Saha

zeminlerinde tespit edilen göllenme oluşan bölgeler tebeşir vb. belirleyicilerle işaretlenecektir. Zeminlerinde

göllenme oluşumu tespit edilen bölgeler akrilik tamir harcı (dolgu malzemesi) ile doldurularak tesviye

edilecek, saha genelinde çukurlardan arınmış düzgün bir yüzey elde edilecektir. 0,4 - 4 cm aralığındaki tüm

kılcal ve derin çatlaklar tespit edilerek, akrilik tamir harcı (dolgu malzemesi) ile doldurulacak, tesviye edilecek,

saha genelinde çatlaksız düzgün bir yüzey elde edilecektir. Düzeltilmiş saha zeminleri üzerinde su geçirimsiz

bir yüzey oluşturmak, zemin ile akrilik kaplamanın birbirine daha iyi tutunmasını sağlayarak aderansı arttırmak

amacıyla beton sahalarda “ve asfalt sahalarda akrilik esaslı “astar (primer)”

(150-200 gr/m2) uygulanması yapılacaktır. Beton eski ise  epoksi esaslı astar,kullanılmalıdır

astar

uygulanmış yüzeye minimum 2 kat akrilik esaslı, konsantre, % 100 akrilik lateks bağlayıcılı,

“resurfacer” (akrilik Lateks Polimer) tabaka minimum 450 gr/m2 net akrilik malzemeye 1:1 oranında yıkanmış,

elenmiş 90/110 no'lu kuvars kumu veya silis kumu uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre % 25 -

%35 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek gelberi aparatları kullanılarak uygulanacaktır. Elde edilen

yüzey durumuna göre gerekli olması halinde aynı resurfacer işlemi 3. kat olarak tekrar uygulanacaktır.

Resurfacer tabakalarının uygulanmasını takiben akrilik esaslı, yüksek aşınma dayanımına, yırtılma direncine,

elastikiyete sahip ultraviyole ışınlarına dayanıklı, kuvars kum katkılı “özel akrilik spor sahası kaplaması”

gelberi aparatları kullanılarak minimum 2 kat (her kat için minimum 450 gr/m2) tatbik edilecek,. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye

%20 - %25 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek yapılacaktır. Her tabaka bir önceki tabakanın

kurumasını müteakiben uygulanacaktır. Katlar arası uygulama süresi uygun hava koşullarında en az 4 saat

olmalıdır. Uygulamada kullanılacak renkler idarece belirlenecektir. Her tabaka, bir önceki tabakanın

kurumasına tabiken uygulanacak ve her tabaka oluşabilecek çatlamalara karşı gözle kontrol edilerek, gereken

tamirler yapılarak bir sonraki kat uygulamasına geçilecektir. Uygulamalar yağmursuz, kuru havada, en az 15°C

hava sıcaklığında, sabah ve öğleden sonraki saatlerde yapılacaktır. Sahaların oyun çizgileri, bu spor

branşlarıyla ilgili federasyonun oyun kuralları kitapçıklarında belirtilen standart ölçülere uygun olarak,

2 kat beyaz akrilik çizgi boyası ile 5 cm eninde çizilecektir. Bütün bu işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme

ve zayiatı, her türlü nakliye, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, işçilik,

yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Malzeme Özellikleri:

Kullanılan tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır. Tüm akrilik malzemeler ITF

(International Tenis Federation) sertifikalı olacaktır. Uygulayıcı firmanın, üretici firmalardan alınmış akrilik

sistem zemin kaplama uygulama yapabileceğine dair yetkili uygulamacı belgesi olacaktır.