AKRİLİK CUSHİON ZEMİN KAPLAMA ŞARTNAMESİ

En az 14 gün bekletilerek prizini almış gözeneksiz asfalt zemin sulanarak göllenme olan bölgeler tespit

edilecektir. Tespit edilmiş göllenme bölgeleri akrilik tamir harcı ile doldurularak saha genelinde düzgün bir yüzey elde edilecektir. Düzeltilmiş zemin üzerine akrilik esaslı astar uygulanacaktır. (150gr/m2) Astar uygulanmış yüzeye 1 kat akrilik esaslı “resurfacer” tabaka 450gr/m2 net akrilik malzemeye 1:1 oranında yıkanmış, elenmiş kuvars kumu, uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre % 25 - %35 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır.

“Resurfacer” tabaka üzeri 3 kat “cushion” (her katta 400gr/m2 olarak) tabaka ile kaplanacaktır. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye %20 - %30 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır.

Her tabaka bir önceki tabakanın kurumasını müteakiben uygulanacak ve her tabaka oluşabilecek çatlamalara karşı gözle kontrol edilerek gereken tamirler yapılacaktır.

“Cushion” tabakalarının uygulanmasını takiben ultraviyole ışınlara dayanıklı özel akrilik spor sahası kaplaması 2 kat kuvars kum katkılı (her kat için 450gr/m2), 1 kat da katkısız (300gr/m2) olarak tatbik edilecektir. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye %20 - %25 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır. Her tabaka bir önceki tabakanın kurumasını müteakiben uygulanacaktır.

Toplam sistem kalınlığı 3 mm olacaktır.

Uygulama yağmursuz, kuru havada, en az 10 C hava sıcaklığında uygulanacaktır.

Tüm akrilik malzemeler ITF sertifikalı olacaktır.