SANDVİÇ SİSTEM POLİÜRETAN TARTAN ZEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğimleri doğru verilmiş beton veya asfalt zemin üzerine, finisher makinası veya elle mala ve mastar yardımı ile yapılan uygulama sistemidir. Uygulama yapılacak zemin her türlü toz, kir ve nemden arındırılmalıdır. Uygulamadan önce m2 ye 100-150 grprimer astar tabakası (tek komponentli binder, selülozik tiner ile seyrelterek hazırlanır) uygulanır.

1)SBR Katmanının Hazırlanması

50 kg hacminde karıştırıcı miksere 1-3 veya 2-4 mm çaplarında SBR granüller boşaltılır. 50 kg SBR granül içine %18 oranında (9 kg) tek komponentli bağlayıcı binder ilave edilerek karıştırılır. Elde edilen karışım uygulama yapılacak alana finisher makinesi veya el ile serilir. Kürleşme süresi yaklaşık 24 saattir.

2) POLİÜRETAN TARTAN Zemin Katmanının Hazırlanması;

Elde edilen bu zeminin üzerinin zemin sertliğine katkısı bulunan gözenek kapayıcı tabaka ile kaplanması, bu tabakanın üzerine de m2 ‘de 2 kg dan az olmamak şartıyla poliüretan serilmesi

3)EPDM Katmanının Hazırlanması

Yapılan zemin üzerine m2 de 4 kg kırmızı EPDM malzeme serpilmesi, Kürleşmenin ( minimum 18 saat ) sona ermesinden sonra saha üzerindeki fazlalık EPDM’nin toplanması uygulamasıdır.