EPDM Tartan Zemin Kaplama Teknik Şartnamesi

8+5 mm

Tartan zemin kaplama malzemesi hem asfalt hem de beton zemin üzerine uygulanabilen, su geçirimli,

yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları için uygun ve uzun ömürlü bir zemin kaplama malzemesidir.

UYGULAMA:

Eğimleri doğru verilmiş asfalt veya beton zemin öncelikle her türlü toz,kir ve nemden arındırılır.Daha

sonra zemine rulolar yardımı ile bir kat primer astar uygulaması yapılır. Primer zemin ile zemin

kaplama malzemesinin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlayan tabakadır. Primer tabakanın kurumasını

müteakip uygulamanın ilk aşaması olan SBR granüller tabakanın döküm işlemi yapılır. İlk olarak 1-

3mm kalibrede ki SBR kauçuk granüller %18 oranında poliüretan binder ile karıştırılır. 1-3mm

kalibrede ki SBR granüllerden örnek ;8mm kalınlık elde edebilmek için metrekarede 5,5 kg granül

kullanılmalıdır. (1 kg SBR granür kauçuk ile 1.5 mm kalınlık elde edilir) Daha sonra finisher ile asfalt

döker gibi, hem ısıtıp hem sıkıştırmak suretiyle karışım zemine serilir. Oluşan 8mm kalınlığında ki

siyah renkli SBR granül tabakanın kuruma süresi yaklaşık olarak 10-15 saattir. Bu süre zarfında zemine

kesinlikle girilmemelidir. Kürleşme tamamlandıktan sonra yine 1-3mm kalınlığında EPDM granüller

%20 oranında poliüretan binder ile karıştırılır ve yine finisher ile istenilen kalınlık olacak şekilde siyah

tabakanın üzerine serilir. 1-3mm kalibreli EPDM ile 1mm kalınlık elde etmek için metrekarede 1kg

EPDM kullanılmalıdır. Böylece istenilen toplam kalınlık alanınız için hazırlanmış olur. Finisherin

girmesinin mümkün olmadığı alanlarda uygulama, tamamen el ile yapılır.