ORTAKAL KABUĞU DESENLİ EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA ŞARTNAMESİ

1.  Solventsiz Epoksi Emprenye Astarı: Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için astarlama ve penetrasyon malzemesidir. Karışım oranı ağırlıkça70/30 dur.

2 .Solventsiz Saf Epoksi Astar: Solventsiz epoksi astardır. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır. Karışım oranı ağırlıkça70/30 dur.

3.  Kuvars serpme (kumlama): 0,2 – 0,5mm kuvars kumu.

4.  Solventsiz Epoksi Renkli Arakat: Solvent içermeyen, epoksi esaslı, orta-ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, düzgün yüzey bitişli, temizlemesi kolay, hijyenik, istenildiği takdirde kuvars ilavesi yapılabilen, self leveling zemin kaplama sistemidir. Karışım oranı ağırlıkça 80/20 dir.

5.  Solventsiz Epoksi Son Kat Tekstürlü: İki bileşenli, solventsiz, texture görünümlü son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler için kullanılır. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, kaymazlık istenilen zeminlerin; depo, mağaza, büroların zemin ve duvarlarının kaplanmasında kullanılır. Karışım oranı ağırlıkça 86/14 tür.

2.5mm Tektürlü Epoksi Zemin Kaplama Sistem Uygulama Aşamaları:

Astar Uygulaması: Kaplama yapılacak alanın tümünde astarlama işlemi yapılacak olup, kendinden sonra gelen ara katın beton yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak amaçlı yapılacaktır.

Kumlama işlemi: Tüm astarlama işlemi tamamlanmış yüzey üzerine Kuvars kumu kullanılarak katmanlar arası dayanıklılığın artması sağlanacaktır. Kumlama işlemi tamamlandıktan sonra tekrar silim yapılıp arakat üzerine tam yapışmamış olan kum alınacaktır.

Arakat Epoksi İşlemi: Hazırlanmış homojen karışım taraklı mala ile zemine uygulanır.

.  Sonkat Tekstürlü Epoksi İşlemi: Sıyırma katı uygulanmış ve son kata hazırlanmış alana iki bileşenli tekstürlü kaplama malzemesi karışımı mala ile yüzeye tatbik edilerek önce saten rulo ile sonra mercan rulo kullanılarak uygulama tamamlanacaktır.

Tüm bu işlemler sonrasında tüm yüzey bir bütün sistem olarak çalışıcak olup; homojen, düzgün ve sağlam bir yapı oluşturacaktır