Yerinde dökme boyalı SBR kauçuk teknik şartnamesi

20 mm yerinde Dökme boyalı sbr kauçuk teknik şartnamesi

Sentetik zemin kaplama malzemesi hem asfalt hem de beton zemin üzerine uygulanabilen, su geçirimli, yürüyüş yolları, coçuk oyun alanları ve yolları için uygun ve uzun ömürlü bir zemin kaplama malzemesidir.

UYGULAMA: Eğimleri doğru verilmiş asfalt veya beton zemin öncelikle her türlü toz,kir ve nemden arındırılır.Daha sonra zemine rulolar yardımı ile bir kat primer (Etil asetat, poliüretan binder karışımı) uygulaması yapılır. Primer zemin ile zemin kaplama malzemesinin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlayan tabakadır. Primer tabakanın kurumasını müteakip 20 mm kalınlığındaki renklendirilmiş SBR granül tabakanın döküm işlemi yapılır. 1-4 mm kalibredeki renklendirilmiş SBR kauçuk granüller %20 oranında poliüretan binder ile karıştırılır. Daha sonra  finisher ile hem ısıtıp hem sıkıştırmak suretiyle karışım zemine serilir. Oluşan 20 mm kalınlığında ki renkli SBR granül tabakanın kuruma süresi yaklaşık olarak 10-15 saattir. Bu süre zarfında zemine kesinlikle girilmemelidir.  finisherin girmesinin mümkün olmadığı alanlarda uygulama, tamamen el ile yapılır. Son olarak poliüretan esaslı çizgi boyası ile istenen çizgileri çizilir ve alan kullanıma hazır hale gelmiş olur.